Icopal CE Data Sheet

Edition 1, February 2013

Icopal CE Data Sheet

Edition 1, February 2013

Synthetic

Membranes

Synthetic

Membranes

EN 13956

EN 13956

13	1349-CPD-066

13	1349-CPD-066

Monarplan FM

Monarplan FM

| Характеристика | Значення | Допустимі відхилення | Метод визначення |
| --- | --- | --- | --- |
| Видимі дефекти | відсутні | - | EN 1850-2 |
| Довжина рулону | 15 / 20 м | -0/+5 % | EN 1848-2 |
| Ширина рулону | 1,06 / 1,50 / 1,60 / 2,12 м | -0,5/+1 % | EN 1848-2 |
| Прямолінійність | < 30 мм | - | EN 1848-2 |
| Рівнісність | < 10 мм | - | EN 1848-2 |
| Вага | 1,57 / 1,95 / 2,34 / 2,55 кг/м.кв | -5/+10 % | EN 1849-2 |
| Товщина | 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 мм | -5/+10 % | EN 1849-2 |
| Водонепроникність | тест пройдено | - | EN 1928 (B) |
| Стікість до зовнішнього вогневого впливу | Broof t1 * | - | ENV1187 EN 13501-5 |
| Реакція на вогонь | Class E | - | EN 13501-1 |
| Міцність на розрив | > 185 Н/50 мм | - | EN 12316-2 |
| Максимальне зусилля на розтягнення | - 1000 Н/50 мм вздовж - 900 Н/50 мм впоперек | - | EN 12311-2 (A) |
| Максимальне подовження | > 15 % | - | EN 12311-2 (A) |
| Стійкість до ударів | > 500 мм | - | EN 12691 (A / B) |
| Стійкість до розриву | > 200 Н | - | EN 12310-2 |
| Стабільність розмірів | < 0,5 % | - | EN 1107-2 |
| Гнучкість при низьких температурах | < -30°С | - | EN 495-5 |
| Стійкість до УФ-випромінювання | тест пройдено | - | EN 1297 |
| Стійкість до граду | > 17 м/с | - | EN 13583 |
| Паропроникність | 20.000 | ± 30 % | EN 1931 |

Технічний лист

Технічний лист

Опис продукту

Monarplan FM — гідроізоляційна покрівельна мембрана для одношарових систем з механічним кріпленням. Виготовлена з полівінілхлориду (ПВХ-П), несумісного з бітумом. Армуючий шар - поліефір.

Колір

Стандартний:

Світло-сірий та антрацит (верх)

Антрацит та чорний (низ)

Інші кольори:

Зелений, білий, червоний, синій і бірюзовий.  Можливі спеціальні замовлення .

* For more details on tested roofing systems, please contact Icopal Synthetic Membranes bv.

02/2013 • This information is given in good faith being based on the latest knowledge available to Icopal. Whilst every effort has been made to ensure that the contents of the publication are current while going to press, customers are advised that products, techniques and codes of practice are under constant review and liable to change without notice.

Icopal Synthetic Membranes bv Kerkstraat 51 5051 LA Goirle

Tel: +31 (0)50-551 63 33

Email: synthetiCinfo@icopal.com

www.icopal-synthetic.eu